- 시 방 서 -

2025년 군포환경관리소

소각로 화격자 제작․구매

2025. 7.

	군 포 도 시 공 사

2025년 군포환경관리소

소각로 화격자 제작․구매 시방서

1. 적용 및 공급범위

본 시방서는 군포도시공사 군포환경관리소에서  제작·구매하여 사용할

소각로 화격자(Grate Bar) 및 Side Plate 등 구매 공급에 관한 사항으로서

본 시방서에서 정한 사항은 본 물품구매 관련 계약 문서 중 다른 문서에

우선하여 적용한다.

가. 계약자 업무범위

(1) 원자재 준비

(2) 공정표, 절차서, 승인 제작도면 및 최종 제작도면, 사진첩 제출

(3) 제작(목형제작 및 주조작업), 가공, 열처리

(4) 각종 시험 및 검사

(5) 국가공인기관 및 자체에서 측정∙분석한 각종 시험성적서 제출

(6) 화격자 묶음 ITEM N3, N4 볼트/너트 준비 및 조립

(7) 제작 납품시 제작품은 ITEM별로 표기하여 PACKAGE 형태로 묶어서 납품

(8) 포장/출하/운송 및 발주자 지정장소에 지게차로 하역

(9) 현장 조립설치 및 시운전 중 문제 발생시 보수자재 공급 및 각종 작업        (가공비 등)에 소용되는 비용

(10) 하자 보증

(11) 본 시방서에 기술된 모든 역무내용

(12) 기타 공사에 필요한 업무 등

※ 상기 화격자 제작․구매와 관련하여 군포도시공사 담당 직원(발주자)과

업무전반에 관하여 협의하여야 한다.

나. 제출도서

계약자는 아래와 같은 서류를 제출하여야 하며, 제출 부수는 별도 협의한다.

제출도서	제출기한	비고
1. 예정공정표 2. 착수계 3. 제작 절차서 4. 검사 절차서 5. 승인제작도면/최종제작도면 6. 시험성적서 및 자료 7. 공정사진첩 8. 납품계(하자이행증권 포함)	계약후 15일이내 계약후 15일이내 계약후 15일이내 계약후 15일이내 제작 7일전/납품시 납품 10일전 납품 10일전 납품 시	국가공인기관 및 자체시험 성적서 포함 가

2. 목 적

환경관리소의 소각로 내부 화격자(Grate Bar 외)의 부식은 미연소된 바닥재가

리들링 컨베이어로 떨어짐으로써 기기의 과부하 및 막힘 현상 등 초래하고,

연소용 공기의 부적절한 공급으로 불안정한 연소조건을 생성하는 등 운전에

악영향을 끼치므로 화격자(Grate Bar 외)를 사전 제작하여 가동정지 시

교체를 실시함으로써 소각시설 운영관리에 만전을 기하는데 있다.

3. 화격자 구매 개요

가. 화격자 종류별 구매수량 및 재질 사양

품 명		수량(EA)	재질관련 CODE	비고
Grate Bar	N3, N4	823	-28% Cr cast iron -DIN 1.4777 (+ Ni, Mo)	- 제작도면 및 샘플제공 - LR 5142, LR 5143, LR 5154는 주의사항(-공차) 철저 시공 - LR 5151, LR 515는 결합 TEST
End Plate	001	30
Side Plate	LR5142(-공차) LR5143(-공차)	11 11
Inlet Feeder Plate	LR5155-1 LR5155 LR5155-2 LR5154(-공차)	1 5 1 22
Laternal Covering Angle Plate	LR5151 LR5152	10 10
볼트너트	N3, N4 연결	1식
합계		925

나. 화격자 재료의 물성치

*재료의 규격은 DIN 1.4777에 준한다.*

① 화학성분

구분	화 학 성 분 (%)
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
28% Cr cast iron	1.2∼ 1.4	1.6∼ 2.5	0.5∼ 1.0	0.045 이하	0.03 이하	2.2 이상	27∼ 30	0.1 이상

②기계적성질

기호	내력 (N/㎟)	인장강도 (N/㎟)	신 율 (%)	경도	비 고
28% Cr cast iron				HB 290∼350

③ 재질특성

○ 고온에서 화학적으로 안전할 것

(연소가스를 비롯한 각종 가스에 의해 부식되지 않을 것)

○ 고온에서 기계적 성질이 우수할 것

(고온경도, 전열성 및 열피로 등의 성질이 우수할 것)

○ 고온에서 조직이 안정될 것

(사용온도에서 변태를 일으킨다든지 탄화물이 분해되는 일이 없을 것)

○ 열팽창 및 열에 의한 변형이 적을 것

(기계구조물에서 온도상승에 따른 열팽창이 일어나면 열응력이 생             겨 부재에 균열이 발생 파괴되어서는 안됨)

○ 고온에서의 내열성 및 내마모성이 좋아야 하며, 사용온도 범위 내             에서 용해 및 변형이 발생해서는 안 된다.

④ 시험방법

○ 화학성분은 국가공인기관에 시험 의뢰 및 자체검사 실시한다.

○ 경도검사는 국가공인기관에 시험 의뢰한다.

○ 비파괴검사 UT(ASTM A609)MT(ASTM A903) LEVEL2이상이어야 한다.

⑤ 열처리

열처리는 열처리 표준에 의해 실시한다.(단 규격상 필요 없다고 판단         될 시에는 발주자의 감독관과 사전에 반드시 협의한 후 시행하지 않을         수 있다)

⑥ 치수 및 외관검사

치수의 허용공차는 도면에 준하며 전면에 대하여 육안검사를 실시한다.

다. 용도 : 소각로 화격자 부식 및 마모부위 교체용

라. 금회구매물품:

- Grate Bar 823EA

[N3 3Set, N4 4Set(정180 + 우8 + 좌8)]

- End Plate(30EA)

- Side Plate(22EA)(좌, 우)

- Inlet Feeder Plate(29EA)(좌, 중, 우측, 아래)

- Laternal Covering Angle Plate(20EA)

- N3, N4 연결+볼트 및 너트(1식)

** 합계 : 925EA **

마. 납품시기 : 2025. 9 . 30.까지 지정장소 납품(군포환경관리소)

바. 화격자(Grate Bar 외)현황 : - Grate Bar : 총36단(1,602EA)

- Side Plate : 총38EA

- Inlet Feeder Plate : 총29EA

- Laternal Covering Angle Plate : 총34EA

4. 입찰참가자격

가. 입찰참가자격

입찰공고일 기준 나라장터(G2B)에 공급 물품(품명 : 소각로, 세부품명번호 : 4710152901)으로 입찰참가 등록한 업체이면서 직접생산확인증명서를

보유한 업체로서 중소기업공공구매 종합정보망을 통하여 확인 가능한 업체

※현장설명회는 별도로 실시하지 않으나, 현장상황과 소각로 화격자 및

Side Plate 종류 등을 현장에 직접 방문하여 면밀히 확인 후 입찰에

참여하도록 한다.

나. 하자보증기간 : 납품완료일 익일로부터 1년(하자보증증권 발행)

5. 화격자 제작 및 입고(납품)

(1) 입고장소 : 군포도시공사 환경관리소내 지정장소

(2) 위    치 : 경기도 군포시 초막골길 101-58 군포환경관리소

(3) 입고방법

① 화격자 납품계약자는 화격자 납품시 운반계획을 직접 우리공사에게          사전 통보하여야 하며, 대형화물트럭으로 운송하고 지게차를 이용          하여 하역하여야 하며, 분류하기 쉽고 단단하게 포장하여야 한다.

② 운반도중 변형 및 파손을 방지하고 수분, 열, 먼지 등 외기조건            에 영향이 없도록 포장하여 보관∙설치 시까지 화격자의 외관 및 기         능에 영향이 없도록 해야 한다.

③ 계약자는 제작된 물품이 상하차 및 운송 시 손상되지 않도록 완전하         게 포장, 적재 등 안전수송 관련조치를 강구하여야 한다. 물품 상․하         차시 적재 불량 혹은 포장불량 등으로 파손될 경우 계약자는 모든          책임을 지며 모든 손해액을 배상하여야한다.

(4) 제작 납품기준

① 결함 방지

주강품의 단면률(두께) 변화에 의한 내부 결함과 단일 과중량품의 주조    시 용융고착, 유동 예상문제점 등 사전에 충분히 대책하여야 하며 일반    제작사항은(KS D 0401)에 따른다. 또한 주조후의 홈, 갈라짐, 주물귀 등 의

결함을 방지하는 작업이 병행되어야 한다.

② 열처리

규정에 맞추어 열처리를 수행하여야 하며, 그 결과를 발주자에 제출하여        야 한다.

③ 목형/금형 제작

목형/금형은 제작품의 주조를 위하여 제작도면에 준하여 제작하여 제품    의 주조시에 사용한다.

④ 기계 가공

계약자는 제작품의 기능을 사전에 충분히 숙지한 후 제작하여야 하며      제품 공급후 조립(용접)공정에서 불일치 사항이 발생할 시에는 계약자      의 비용으로 재제작하여야 한다.

⑤ 납품계약자는 물품의 품질분석을 위한 시료를 채취하여, 자체품질         분석 및 국가공인 분석기관에 분석을 의뢰하여 성적서를 발행받아         야 하며, 발주자는 별도의 시료를 채취하여 공인기관에 분석을 수         행할 수 있다. 비용은 발주자 부담으로 한다. 필요에 의한 발주자의

별도시험은 국가공인기관으로 국한되며, 시험결과에 품질 및 사양이

만족되어야 납품행위가 이루어진 것으로 본다.

6. 시험 및 검사 사항

(1) 주강품의 시험은 KS D 0401에 명기된 화학적, 기계적 시험을 실행해야         한다.

(2) 모양, 치수, 및 공차 등의 겉모양 검사와 비파괴 검사(UT, MT)를 수행     해야 하며, 발주자의 별도 요구사항에 만족해야 한다.

(3) 비파괴 검사기준은 UT(ASTM A609), MT(ASTM A903)는 LEVEL2 이상을 합     격으로 한다. 비파괴검사는 물품 종류별로 진행하여야 하며, 수량은 발     주처와 계약자가 협의하에 시행한다.

(4) 제품의 성능 확인을 위하여 계약자는 제작전에 검사기준서, ITEM별 검     사계획서 및 검사 PROCEDURE를 제출하여 발주자의 승인을 득하여야 한다.

(5) 계약자의 사정 및 검사의 불합격으로 인한 납기 연장은 불가하며,

계약자는 본 사항을 고려하여 사전에 충분한 검토를 하여야 한다.

(6) 발주자의 입회없이 실시한 모든 시험 및 검사는 무효이며 발주자의        입회하에 재시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(7) 발주자의 승인 및 검사필 행위는 계약자의 품질보증 책임을 면제하지          않는다.

7. 기타사항

(1) 계약자는 제작, 납품 완료 후 계약자의 잘못으로 인해 발생하는 모든

하자에 대해 수정 및 필요시 재 납품토록 한다.

(2) 현장 조립설치 및 시운전 중 문제 발생 시 계약자는 즉시 보수자재

공급 또는 가공 등을 수행하여 재 납품하여야 하며, 비용은 계약자가

책임진다.

(3) 계약자는 본 시방서에 명시되지 않은 항목일지라도 추후 발생하는 시험

및 검사 항목에 대해 발주자의 지시에 순응하여야 한다.

(4) 결함의 보수는 결함의 성격이 상세히 보고되어야 하고, 보수방안은        발주자의 승인을 득한 후 작업해야 하며, 가공 후 발생하는 결함에

대해서도 계약자가 수정 작업을 해야 한다.

(5) 발주자는 제작전/ 제작중/ 납품후 일지라도 필요에 따라 계약자에게       회의 참석을 요구할 수 있으며 계약자는 요청서류를 성실히 작성하여      회의에 참석해야 한다.

(6) 계약자는 시방서상의 문구 해석 등 기타 의견이 있을 때는 사전에         발주자와 협의하여 지시에 따라야 한다.

(7) 각종 시험 및 검사 결과서를 제출하여야 하며 상세 사항은 계약 후 별도

협의한다.

(8) 규격 및 성능이 미달된 물품입고로 문제발생시 계약자는 전적으로          보상한다.

(9) 계약자는 물품 납품 시 제반서류를 함께 제출하여야 한다.

(10) 물품의 납품․입고 시 주변을 오염시켜서는 안 되며, 주변오염으로

인한 민형사상 책임은 계약자에게 귀속된다.

(11) 물품의 납품․입고 시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안 되며,

손상 초래 시 계약자는 즉시 원상 복구해야 한다.

(12) 물품의 납품․입고 시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에

대한 책임은 전적으로 계약자에게 귀속된다.

(13) 계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청 할 수          없다.

(14) 본 물품 구매계약과 관련하여 지득한 기밀은 발주자의 허락 없이 일절       공개하여서는 안 되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 계약자가 진다.

(15) 물품납품비용 지급은 계약금 및 최종 납품이 완료될 시에 계약자의           청구에 의해 발주자는 물품비용을 지급하는 것을 원칙으로 한다.

(16) 계약자는 물품납품 수행관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상,           부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본            사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 발주           처가 계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등            책임을 부담하였을 경우 계약자는 발주자가 부담하는 전액을 발주자           에게 상환하여야 한다.

(17) 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 발주자의

소재지관할 민사지방 법원으로 한다.  끝.